Марганцовистое литье без механической обработки из стали 110Г13Л (Г13Х2Л)

Бронеплиты рифленые, гребенчатые, конусно-волновые, винтовые, лобовые, молотки к дробилкам весом до 100 кг

Перегородки, решетки с щелевыми отверстиями не менее 8 мм, лобовые бронеплиты весом до 200 кг

Решетки, перегородки с ребрами и гребнем, лобовые плиты весом до 1000 кг

Плиты дробящие к щековым и молотковым дробилкам, футеровки к мельницам, брони конусовидные к дробилкам КСД-2200, КСД-1750 весом до 3500 кг

Марганцовистое литье с механической обработки из стали 110Г13Л (Г13Х2Л)

Плиты дробящие, брони конусов весом до 3500 кг

Специальное литье свыше 3500 кг

| Наименование | Обозначение | Марка стали | Кол-во в комплекте | Масса изделия, кг | Общая масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мельница сырьевая 2,6*13м |
| Бронеплита 2-х волновая | ДЦ 676 001 | 110 Г13Л | 234 | 70 | 16,38 |
| Бронеплита 3-х волновая | ДЦ 927 003 | 110 Г13Л | 130 | 86 | 11,18 |
| Бронеплита гладкая | ДЦ 854 001 | 110 Г13Л | 312 | 41 | 12,792 |
| Бронеплита лобовая | ДЦ 927 005 | 110 Г13Л | 16 | 136 | 2,176 |
| Решётка выходная | ДЦ 928 004 | 110 Г13Л | 16 | 97 | 1,552 |
| Цементная мельница 2,6*10,6м |
| Бронеплита 2-х волновая | ДЦ 927 001 | 110 Г13Л | 130 | 89 | 11,57 |
| Бронеплита 3-х волновая | ДЦ 927 004 | 110 Г13Л | 130 | 89 | 11,57 |
| Бронеплита лобовая | ДЦ 816 002 | 110 Г13Л |  |  | 0 |
| внешняя | ДЦ 169 017 | 110 Г13Л | 40 | 49 | 1,96 |
| внутренняя | ДЦ 807 002 | 110 Г13Л | 20 | 54,5 | 1,09 |
| Решётка выходная | ДЦ 952 001И | 110 Г13Л | 32 | 105 | 3,36 |
| Мельница угольная 2,4*4,4м |
| Бронеплита корпуса | ДЦ 779 001 | 110 Г13Л | 180 | 63 | 11,34 |
| Бронеплита лобовая | ДЦ 830 001 | 110 Г13Л | 32 | 32 | 1,024 |
| Мельница сырьевая 2,6*13м |
| Бронеплита 2-х волновая | ДЦ 676 001 | 110 Г13Л | 52 | 70 | 3,64 |
| Бронеплита гладкая | ДЦ 854 001 | 110 Г13Л | 52 | 41 | 2,132 |
| Бронеплита лобовая | ДЦ 927 005 | 110 Г13Л | 16 | 136 | 2,176 |
| Решётка выходная | ДЦ 952 001 | 110 Г13Л | 16 | 95 | 1,52 |
| Мельница цементная 2,6*13 |
| Бронеплита 2-х волновая | ДЦ 676 001 | 110 Г13Л | 130 | 70 | 9,1 |
| Бронеплита 3-х волновая | ДЦ 927 003 | 110 Г13Л | 156 | 86 | 13,416 |
| Бронеплита гладкая | ДЦ 854 001 | 110 Г13Л | 312 | 41 | 12,792 |
| Бронеплита гладкая | ДЦ 1014.001 | 110 Г13Л | 26 | 65 | 1,69 |
| Бронеплита лобовая | ДЦ 927 005 | 110 Г13Л | 16 | 136 | 2,176 |
| Решётка межкамерная | ПМУ 00507001 | 110 Г13Л | 26 | 100 | 2,6 |
| Мельница сырьевая 2,6*13м |
| Решётка выходная | 9453 | 110 Г13Л | 16 | 95 | 1,52 |
| Мельница цементная 2,6*13м |
| Бронеплита 2-х волновая | ДЦ 676 001 | 110 Г13Л | 130 | 70 | 9,1 |
| Бронеплита 3-х волновая | ДЦ 927 003 | 110 Г13Л | 156 | 86 | 13,416 |
| Бронеплита лобовая | ДЦ 927 005 | 110 Г13Л | 16 | 136 | 2,176 |
| Решётка межкамерная | ПМУ 00507001 | 110 Г13Л | 26 | 100 | 2,6 |
| Мельница сырьевая 2*11м |
| Бронеплита 3-х волновая | ДЦ 928 003 | 110 Г13Л | 72 | 82 | 5,904 |
| Бронеплита 4-х волновая | ДЦ 928 001 | 110 Г13Л | 144 | 75 | 10,8 |
| Бронеплита гладкая | ДЦ 928 002 | 110 Г13Л | 180 | 84 | 15,12 |
| Бронеплита лобовая |  | 110 Г13Л |  |  |  |
| внешняя | ДЦ 1027.002 | 110 Г13Л | 8 | 62 | 0,496 |
| внутренняя | ДЦ 1027.003 | 110 Г13Л | 8 | 47 | 0,376 |
| Решётка выходная | 35-3-0-0-5 | 110 Г13Л | 9 | 82 | 0,738 |
| Мельница цементная 2,6*10,6м |
| Бронеплита 2-х волновая | ДЦ 927 001 | 110 Г13Л | 130 | 89 | 11,57 |
| Бронеплита 3-х волновая | ДЦ 927 004 | 110 Г13Л | 130 | 89 | 11,57 |
| Бронеплита лобовая | ДЦ 816 002 | 110 Г13Л | 32 | 180 | 5,76 |
| Решётка выходная | ДЦ 952 001И | 110 Г13Л | 32 | 105 | 3,36 |
| Бронеплита 6-ти волновая | 07.70.01.00.06 | 110Г13Л | 12 | 95 | 1,14 |
| Дробилка молотковая S-XIV |
| Бронеплита 3-х волновая | 07.70.02.00.09 | 110Г13Л | 6 | 80 | 0,48 |
| Колосник | ДЦ 302.011 | 110Г13Л | 230 | 86,3 | 19,849 |
| Бронеплита верхняя правая | 3.07.14.911 | 110Г13Л | 6 | 130 | 0,78 |
| Молоток | 07.70.03.00.05 | 110Г13Л | 400 | 28 | 11,2 |
| Колосник | 9466 | 110Г13Л | 170 | 28 | 4,76 |
| Дробилка щековая 1500*1200 |
| Плита распорная левая | 36.1.0.0.1 | ст.15Л | 1 | 65 | 0,065 |
| Плита распорная правая | 36.1.0.0.2 | ст.15Л | 1 | 65 | 0,065 |
| Подшипник распорной плиты | 1733-27 | ст.40Х | 4 | 285 | 1,14 |
| Роторная дробилка XIV-SV |
| Бронеплита ДЗ -012 |  | 110Г13Л | 20 | 81 | 1,620 |
| Бронеплита ДЗ -013 |  | 110Г13Л | 5 | 150 | 0,750 |
| Бронеплита ДЗ-014 |  | 110Г13Л | 5 | 105 | 0,525 |
| Бронеплита ДЗ- 015 |  | 110Г13Л | 8 | 105 | 0,840 |
| Бронеплита ДЗ – 016 |  | 110Г13Л | 5 | 75 | 0,375 |
| Бронеплита ДЗ -029 |  | 110Г13Л | 20 | 95 | 1,900 |

| Номер чертежа | Наименование изделия | Вес, кг | Марка стали |
| --- | --- | --- | --- |
| Молотковая мельница ММТ 1000 (угольная) |
| РК1342 | Било | 8 | 110Г13Л |
| Молотковая мельница ММТ 1000/825/980 (бентонитовая) |
| Р002-02 | Било | 9,5 | 110Г13Л |
| Молотковая мельница ММТ 1300/2500 (угольная) |
| В-16111А | Било | 9 | 110Г13Л |
| РК3389 | Било | 9,3 | 35Л |
| 1610.00.00-10 | Било | 10 | 110Г13Л |
| Молотковая мельница ММТ 2000 |
| ТП 0878 | Било | 12 | 110Г13Л |
| ТП 1976 | Билодержатель | 16 | 35Л |
| Молотковая мельница ММТ 2000/2590/730К (угольная) |
| Р1348 | Било | 8 | 110Г13Л |
| Р1344 | Билодержатель | 20 | 35Л |
| 3Г.101.08И-1 | Футеровка | 38,5 | 110Г13Л |
| 3Г.101.08И-3 | Футеровка | 46,5 | 110Г13Л |
| 3Г.101.08И-5 | Футеровка 443х382 | 70,5 | 110Г13Л |
| 3Г.101.08И-9 | Футеровка | 19,2 | 110Г13Л |
| 3Г.101.08И-10 | Футеровка | 44 | 110Г13Л |
| 3Г.101.08И-13 | Футеровка 382х286 | 51 | 110Г13Л |
| 3Г.101.08И-26 | Футеровка 432х290 | 54 | 110Г13Л |
| 3Д.101.08И-27 | Футеровка 260х280 | 30 | 110Г13Л |
| Молотковая мельница ММТ 2000/2600/590 (угольная) |
| В-11413 | Футеровка | 34,4 | 110Г13Л |
| В-11745 | Футеровка | 51 | 110Г13Л |
| В-34556 | Футеровка | 35 | 110Г13Л |
| Молотковая мельница ММТ 2600/2550/590К (угольная) |
| 3Г62.08И1-1 | Футеровка 435х370 | 45 | 110Г13Л |
| 3Г62.08И1-3 | Футеровка 748х390 | 84 | 110Г13Л |
| 3Г62.08И2-4а | Футеровка | 50,4 | 110Г13Л |
| 3Г62.08И1-5 | Футеровка 383х370 | 40 | 110Г13Л |
| 3Г62.08И1-10 | Футеровка 383х748 | 81 | 110Г13Л |
| Молотковая мельница ММТ 1300/2030/750 |
| К584-2 | Било | 9,8 | 110Г13Л |
| К371 | Билодержатель | 6,8 | 35Л |
| Шахтная мельница ШМА 1500/1181 |
| 66.08 | Било | 5,8 | 110Г13Л |
| Шахтная мельница ШМА 1660/2004(уголь) |
| КО-1Ш-5М-2МР | Било | 11,1 | 110Г13Л |
| Шаровая трубная мельница 2,6х13 (цементная) |
| ДЦ-927.003 | Футеровка 3-хволновая 490х303 | 72 | 110Г13Л |
| ДЦ-676-001 | Футеровка 2-хволновая 525х303 | 68 | 110Г13Л |
| Р61.04.007 | Футеровка лобовая | 133 | 110Г13Л |
| Шаровая трубная мельница 4х13,5 (цементная) |
| ПМУ.000.03.008 | Футеровка рифленая 505х400 | 63 | 110Г13Л |
| Шаровая трубная мельница 1456 (d 1,6) (цементная) |
| 1456.01.02.009 | Футеровка | 46 | 110Г13Л |
| 1456.01.02.011 | Футеровка | 40 | 110Г13Л |
| 1456.01.02.014 | клин облицовки | 11,2 | 110Г13Л |
| 1456А.01.02.201 | Футеровка | 70 | 110Г13Л |
| 1456.01.02.006 | Футеровка | 65,5 | 110Г13Л |
| СМ6003.01.004А | Решетка | 50 | 35Л |
| Дробилка молотковая ВМД-105 |
| 359-2-0-1А | Футеровка | 18 | 110Г13Л |
| 359-2-0-2А | Футеровка | 14 | 110Г13Л |
| 359-2-0-3А | Футеровка | 17 | 110Г13Л |
| КФ-02-116 | Футеровка | 25 | 110Г13Л |
| Дробилка молотковая СМД-114 |
| СМД114.02.00.014 | Молоток | 5,7 | 110Г13Л |
| Дробилка молотковая 2000х3000 (угольная) |
| Р61.00.004.13Б | Футеровка | 83 | 110Г13Л |
| Прочие |
| РК-1874А | Било | 9 | 110Г13Л |
| 4954.02.32Г | Молоток | 10 | 110Г13Л |
| ВСЦР110-740.00.00.001 | Футеровка | 161 | 110Г13Л |
| 12863 | Молоток | 54 | 110Г13Л |
| 3582.02.005 | Молоток | 57 | 110Г13Л |
| К-49 | Било | 11 | 110Г13Л |
| 3593.02.001 | Молоток | 70 | 110Г13Л |
| 101-2-7А | Било | 10,7 | 110Г13Л |
| 257-00-00 | Молоток | 17 | 110Г13Л |
| 10580 | Било | 8,7 | 110Г13Л |
| 395-4-0-4 | Молоток | 4,6 | 110Г13Л |
| ДЗ.064 А | Молоток | 26 | 110Г13Л |
| Бронеплиты из стали 110Г13Л ( вес отливок до 150 кг.) |
| Чертеж | Замена | Наименование | Размер | Вес |
| ПМН.000.00.003 |  | классифицирующая, винтовая | 515х303 | 58, кг. |
| ПМН.000.00.004 |  |  |  | 58, кг. |
| ПМН.000.01.001-01 | 3611.03.002.2 | конусно-волновые | 490х303 | 70, кг. |
|  | Р61.00.001Б |  | 490х304 | 70, кг. |
|  | 4446-А |  | 490х303 | 82, кг. |
| ПМН.000.01.003 | Р61.00.004/8Б |  | 510х310 | 65, кг. |
| ПМН.000.01.004 | 61.00.016/М | конусно-волновые | 490х303 |  |
|  | 62.537.002.03 |  | 490х303 |  |
| ПМН.000.01.005 | Р61.00.015 | конусно-волновые | 490х303 |  |
| ПМН.000.02.001-01 | 1М44100 | конусно-каблучковые | 490х303 | 69, кг. |
| ПМН.000.02.003,-01 | 1М49156 | конусно-каблучковые | 490х407 |  |
|  | 389-0-0-4 |  | 490х407 |  |
|  | 1295-0-0-0-3 |  | 490х407 |  |
|  | 1295-0-0-0-4 |  | 490х407 |  |
|  | 3616.03.003 |  | 490х407 |  |
|  | ДЦ23-04-14 |  | 490х407 |  |
|  | АЦ28.04.04 |  | 490х407 |  |
|  | ПС-1-022а |  | 490х407 |  |
| ПМН.000.02.009 | 404.03.00.06 | конусно-каблучковые | 490х303 |  |
| ПМН.000.03.001 |  |  | 490х303 | 50, кг. |
| ПМН.000.04.001-01 | 3611.03.003.2 | гребенчатые | 490х303 | 56, кг. |
|  | 62537.003.0 |  | 490х303 |  |
|  | Р61.00.002 |  | 490х303 | 58, кг. |
| ПМН.000.04.004,-01 | АЦ23.0413 | гребенчатые | 490х407 | 74, кг. |
|  | АЦ.23.0416-1 |  | 490х407 |  |
|  | 3616.03.001 |  | 490х407 |  |
|  | 3616.03.023 |  | 490х407 |  |
|  | ЦМ-7-7 |  | 490х407 |  |
|  | Р61.00.005/13 |  | 490х407 |  |
| ПМН.000.04.008-01 | 3630.03.021 | гребенчатые | 470х400 | 72, кг. |
|  | 3630.03.021А |  | 470х400 |  |
| ПМН.000.05.001,-01 | 2840 | эксцентричные | 490х303 |  |
|  | 2938 |  | 490х303 |  |
|  | 3625 |  | 490х303 |  |
|  | 3625.54 |  | 490х303 |  |
|  | 4.34.30.001А |  | 490х303 |  |
|  | 511-0-0-0-4 |  | 490х303 |  |
|  | СМ3,2-2-08И |  | 490х303 |  |
|  | УС/1473 |  | 490х303 |  |
| ПМН.000.07.001 |  |  |  | 77, кг. |
| ПМС.000.01.001-01 | 3616.03.003А | конусно-волновые | 490х360 | 72, кг. |
| ПМС.000.01.003 | Р61.00.004/6Б | конусно-волновые | 465х303 |  |
| ПМС.000.01.004 | Р61.00.004/10Б | конусно-волновые | 355х303 |  |
| ПМС.000.01.005 | 8208-00-00 | конусно-волновые | 490х303 | 81, кг. |
| ПМС.000.01.006 | 2-3-1-1а | конусно-волновые | 490х303 | 81, кг. |
| ПМС.000.01.007 | Р61.00.004/9Б | конусно-волновые | 510х390 | 84, кг. |
| ПМС.000.01.008 | Р61.00.004/11Б | конусно-волновые | 470х303 |  |
| ПМС.000.01.009 | Р61.00.004/4Б | конусно-волновые | 420х420 | 80, кг. |
| ПМС.000.01.010 | Р61.00.004/5Б | конусно-волновые | 510х420 |  |
| ПМС.000.01.011 | Р61.00.004/2Б |  | 510х420 |  |
| ПМС.000.01.012 | Р61.00.004/13Б | конусно-волновые | 420х420 | 75, кг. |
|  | 4-1-1-1а |  | 420х420 |  |
| ПМС.000.01.013 | 092-00.00.105 | конусно-волновые | 490х407 | 89, кг. |
| ПМС.000.01.013-01 | 23-150 | конусно-волновые | 490х407 |  |
| ПМС.000.01.014 | Р61.00.004/8Б | конусно-волновые | 510х310 | 80, кг. |
| ПМС.000.01.015 | Р61.00.004/12-1А | конусно-волновые с каблучками | 490х303 |  |
| ПМС.000.01.016 | Р61.00.004/13Б-1А | конусно-волновые с каблучками | 490х407 |  |
| ПМС.000.01.017 | Р61.00.004/8Б-1А | конусно-волновые с каблучками | 510х310 | 78, кг. |
| ПМС.000.01.018 | Р61.00.004/13Б-1А | конусно-волновые с каблучками | 490х407 |  |
| ПМС.000.01.018-01 | 49-20-0-0-0-7 | рифленые | 510х310 |  |
|  | Г3355-24 | рифленые | 510х310 |  |
| ПМС.000.01.019 | Р61.00.004/13Б-1А | конусно-волновые с каблучками | 490х407 |  |
| ПМС.000.01.020 | Р61.00.004/12-1А | конусно-волновые с каблучками | 490х303 |  |
| ПМС.000.01.021 | Р61.00.004/13Б | конусно-волновые | 490х407 |  |
| ПМС.000.01.022 | Р61.00.004/13Б | конусно-волновые | 490х407 |  |
| ПМС.000.01.023 | Р61.00.004/12Б | конусно-волновые | 490х303 |  |
| ПМС.000.02.001 | 2389-02 | цилиндрически-волновые | 420х420 |  |
| ПМС.000.02.002 | 1172А.000.000.01 | цилиндрически-волновые | 555х402 |  |
| ПМС.000.02.003 | 1172А.000.000.02 | цилиндрически-волновые | 655х402 |  |
| ПМС.000.02.004 | 32339 | цилиндрически-волновые | 250х334 |  |
|  | 436П4 |  | 250х334 |  |
| ПМС.000.02.005,-01 |  | цилиндрически-волновые | 615х407 |  |
| ПМС.000.02.006,-01 |  | цилиндрически-волновые | 613х303 |  |
| ПМС.000.02.007,-01 |  | цилиндрически-волновые | 635х310 |  |
| ПМС.000.02.008,-01 |  | цилиндрически-волновые | 635х390 |  |
| ПМС.000.02.009,-01 |  | цилиндрически-волновые | 615х390 |  |
| ПМС.000.02.010,-01 |  | цилиндрически-волновые | 615х400 |  |
| ПМС.000.02.011 | 2-3-1-2 | цилиндрически-волновые | 490х303 |  |
|  | 2-3-1-2Б |  | 490х303 |  |
|  | 2-3-1-3 |  | 490х303 |  |
|  | 2-3-1-3А |  | 490х303 |  |
|  | 2942 |  | 490х303 |  |
|  | 32377 |  | 490х303 |  |
|  | 4.34.34.09 |  | 490х303 |  |
|  | 4.34.34.09А |  | 490х303 |  |
|  | 4.34.30.010 |  | 490х303 |  |
|  | 4.34.30.010А |  | 490х303 |  |
|  | 4.34.35.003 |  | 490х303 |  |
|  | 311-0-0-0-5 |  | 490х303 |  |
|  | 8210 |  | 490х303 |  |
|  | 74-2-0-0-6И |  | 490х303 |  |
|  | 74-2-0-0-7И |  | 490х303 |  |
|  | СМ-75а |  | 490х303 |  |
|  | 858.000.006 |  | 490х303 |  |
|  | 858.000.007 |  | 490х303 |  |
|  | 858.000.008 |  | 490х303 |  |
|  | Р61.00.019/Б |  | 490х303 |  |
|  | СМ3,2-2-2И |  | 490х303 |  |
|  | 9С/1475 |  | 490х303 |  |
|  | УС/1477 |  | 490х303 |  |
|  | ЦМ3,0-2-08И |  | 490х303 |  |
| ПМС.000.02.012 | 01089 | цилиндрически-волновые | 510х310 |  |
|  | 24339 |  | 510х310 |  |
|  | 2542 |  | 510х310 |  |
|  | 3161.1-101-107 |  | 510х310 |  |
|  | 49-20-0-06 |  | 510х310 |  |
|  | 794.00.00.02 |  | 510х310 |  |
|  | Г3355-26 |  | 510х310 |  |
| ПМС.000.02.013 | 691 | цилиндрически-волновые | 510х390 |  |
|  | 891 |  | 510х390 |  |
|  | 218-4-3 |  | 510х390 |  |
|  | 15826-3 |  | 510х390 |  |
|  | 794.00.00.02 |  | 510х390 |  |
| ПМС.000.02.014 |  | цилиндрически-волновые | 610х407 |  |
| ПМС.000.03..04 | Р61.00.006/8 | рифленые | 250х309 |  |
| ПМС.000.03.002 | Р61.00.006/3 | рифленые | 420х420 |  |
| ПМС.000.03.003 | Р61.00.006/4 | рифленые | 420х205 |  |
| ПМС.000.03.004 |  |  |  | 22, кг. |
| ПМС.000.03.005 | Р61.00.006/2 | рифленые | 510х420 |  |
| ПМС.000.03.006 | Р61.00.006/9 | рифленые | 250х390 |  |
| ПМС.000.03.007 | Р61.00.006/6 | рифленые | 465х303 |  |
| ПМС.000.03.008 | Р61.00.006/10 | рифленые | 355х303 |  |
| ПМС.000.03.009 | 3558(Е) | рифленые | 305х310 |  |
| ПМС.000.03.010 | 1572 | рифленые | 255х334 |  |
| ПМС.000.03.011,-01 |  | рифленые | 615х407 |  |
| ПМС.000.03.012,-01 |  | рифленые | 615х303 |  |
| ПМС.000.03.013,-01 |  | рифленые | 635х310 |  |
| ПМС.000.03.014,-01 |  | рифленые | 635х390 |  |
| ПМС.000.03.015,-01 |  | рифленые | 615х390 |  |
| ПМС.000.03.016,-01 |  | рифленые | 615х400 |  |
| ПМС.000.03.017,-01 | 4-3 | рифленые | 490х303 |  |
|  | 4-2-0-4 |  | 490х303 |  |
|  | 2063 |  | 490х303 |  |
|  | 1353.00.00.00.01 |  | 490х303 |  |
|  | 1353.00.00.00.03 |  | 490х303 |  |
|  | 1353.00.00.00.04 |  | 490х303 |  |
|  | Р61.00.006/12 |  | 490х303 |  |
| ПМС.000.03.018 | 3161.1-01.008 | рифленые | 510х310 |  |
|  | 01087 |  | 510х310 |  |
| ПМС.000.03.019 | 9/1 | рифленые | 510х390 |  |
|  | 15826-7 |  | 510х390 |  |
| ПМС.000.03.021 | Р61.00.006/5 | рифленые | 510х420 |  |
| ПМС.000.03.022 | 01090 | рифленые | 600х310 |  |
|  | 49-20-0-08 |  | 600х310 |  |
|  | 49-20-0-09 |  | 600х310 |  |
|  | Г3355-22 |  | 600х310 |  |
| ПМС.000.03.023 | 01091 | рифленые | 635х310 |  |
|  | Г3355-23 |  | 635х310 |  |
| ПМС.000.05.005-01 | ЭА 447005 | конусно-каблучковые | 490х580 |  |
| ПМС.000.05.006 | 2-3-1-1 | конусно-каблучковые | 490х303 |  |
|  | 4-2-0-1 |  | 490х303 |  |
| ПМС.000.05.006-01 | 4.05.13.00.01 | конусно-каблучковые | 490х303 | 63, кг. |
|  | 4.34.30.021 |  | 490х303 |  |
| ПМС.000.05.007 |  | конусно-каблучковые | 510х310 | 69, кг. |
| ПМС.000.05.007-01 |  | конусно-каблучковые | 510х310 |  |
| ПМС.000.05.008 | 4856а | конусно-каблучковые | 510х335 |  |
| ПМС.000.05.009 | 4-1-1-1 | конусно-каблучковые | 420х420 | 64, кг. |
|  | М48293 |  | 420х420 |  |
| ПМС.000.05.010 | 4.34.34.30.022 | конусно-каблучковые | 490х303 |  |
|  | 3644 |  | 490х303 |  |
| ПМС.000.05.010-01 | НЧ-01-19 | конусно-каблучковые | 490х303 |  |
|  | ЦМ-1-29 |  | 490х303 |  |
|  | УМ-547 |  | 490х303 |  |
| ПМС.000.07.001 |  |  |  | 72, кг. |
| ПМС.000.07.002 | Р61.00.005/3 | гребенчатые | 420х420 |  |
|  | Р61.00.005/4 |  | 420х420 |  |
| ПМС.000.07.004 | Р61.00.005/2 | гребенчатые | 510х420 |  |
| ПМС.000.07.005 | Р61.00.005/6 | гребенчатые | 465х303 |  |
| ПМС.000.07.006 | Р61.00.005/10 | гребенчатые | 355х303 |  |
| ПМС.000.07.007 | 4048-00-00-00(Е) | гребенчатые | 230х309 |  |
| ПМС.000.07.013 | Р61.00.005/12 | гребенчатые | 490х303 |  |
| ПМС.000.07.014 | 24-340 | гребенчатые | 510х310 | 64, кг. |
|  | 24-341 |  | 510х310 |  |
|  | 240-135-2 |  | 510х310 |  |
|  | 2550 |  | 510х310 |  |
|  | 2593 |  | 510х310 |  |
|  | 2599 |  | 510х310 |  |
|  | Р61.00.005/8 |  | 510х310 |  |
| ПМС.000.08.001,-01 | 2932 | эксцентричные | 490х303 |  |
|  | 3624 |  | 490х303 |  |
|  | 3624-54 |  | 490х303 |  |
|  | 8,5-42 |  | 490х303 |  |
|  | 4.34.30.002 |  | 490х303 |  |
|  | 4.34.30.002А |  | 490х303 |  |
|  | 80-2-00-4А |  | 490х303 |  |
|  | УС/1474 |  | 490х303 |  |
| ПМС.000.08.002,-01 | 01088 | эксцентричные | 510х310 |  |
|  | Г3355-25 |  | 510х310 |  |
|  | 49-20-0-0-10 |  | 510х310 |  |
| ПМУ.000.01.004 | 61.00.001Б-1А | конусно-волновые с каблучками | 490х303 |  |
| ПМУ.000.01.004-01 | 61.00.001Б-1А | конусно-волновые с каблучками | 490х303 |  |
| ПМУ.000.02.001,-01 | 2313 | цилиндрически-волновые | 490х303 | 49, кг. |
|  | 4255 |  | 490х303 |  |
|  | РН-009 |  | 490х303 |  |
|  | 240-164-04 |  | 490х303 |  |
|  | Р61.00.003/8 |  | 490х303 |  |
|  | 2241.00.12 |  | 490х303 |  |
|  | 15577 |  | 490х303 |  |
|  | 858.00.00.02 |  | 490х303 |  |
|  | 9083 |  | 490х303 |  |
| ПМУ.000.02.003,-01 | 2292 | цилиндрически-волновые | 490х407 |  |
|  | 84С-35 |  | 490х407 |  |
|  | 1172.00.00.00.01 |  | 490х407 |  |
|  | 311Р-0-0-0-1 |  | 490х407 |  |
|  | 1000.000.000.01 |  | 490х407 |  |
|  | 23-104 |  | 490х407 |  |
|  | 3616.03.007 |  | 490х407 |  |
|  | 24-104 |  | 490х407 |  |
| ПМУ.000.02.008-01 | 1993012С | цилиндрически-волновые | 470х400 | 62, кг. |
|  | 1170А.00.00.00.04 |  | 470х400 |  |
|  | 1170А.00.00.00.05 |  | 470х400 |  |
|  | 3870.00.113.00 |  | 470х400 |  |
|  | 3630.03.021а |  | 470х400 |  |
| ПМУ.000.03.001-01 | 3611.03.012 | рифленые | 490х303 | 52, кг. |
|  | 62537.001.0 |  | 490х303 |  |
|  | Р61.00.003 |  | 490х303 |  |
| ПМУ.000.03.003-01 | 971.00.00.001 | рифленые | 490х407 | 69, кг. |
|  | 971.00.00.002 |  | 490х407 |  |
|  | Р61.00.006/13 |  | 490х407 |  |
| ПМУ.000.03.006 |  |  |  | 62, кг. |
| ПМУ.000.03.008-01 | 10960 | рифленые | 470х400 | 66, кг. |
|  | 3630.03.048.0 |  | 470х400 |  |
| ПМУ.000.03.020 | Р61.00.006/11 | рифленые | 470х303 |  |
| ПМУ.000.04.004 |  |  |  | 60, кг. |
| ПМУ.000.04.008-01 | 522-2-0-0-11 | диаганально-наклонные | 470х400 |  |
|  | 3630.03.006 |  | 470х400 |  |
|  | 3630.03.006(Е) |  | 470х400 |  |
|  | М903.011-1 |  | 470х400 |  |
|  | 11706.00.00.00.05 |  | 470х400 |  |
| ПМН.004.00.008 |  | лобовая |  | 97, кг. |
| ПМН.004.00.019 |  |  |  | 129, кг. |
| ПМН.004.00.021 |  |  |  | 70, кг. |
| ПМН.004.00.023 |  |  |  | 145, кг. |
| ПМН.004.00.026 |  |  |  | 96, кг. |
| ПМН.004.00.028 |  |  |  | 125, кг. |
| ПМН.004.00.030 |  |  |  | 122, кг. |
| ПМН.004.00.031 |  |  |  | 151, кг. |
| ПМН.004.00.033 |  |  |  | 45, кг. |
| ПМН.004.00.049 |  |  |  | 84, кг. |
| ПМН.004.00.066 |  |  |  | 150, кг. |